## Slide 1: Prémiová nafta 2030: směs HVO a TME
31.10.2024

## Slide 2: Agenda
RED III implikace pro trh s naftou
Směs HVO a TME – synergie z pohledu kvality
Ekonomika a možnosti produktové strategie
Vybrané aspekty rozborů - VÚZT

## Slide 3: Klimatické požadavky 2030 v kombinaci s limitem B7 na FAME vyvolávají výraznou potřebu HVO.
Klimatické požadavky RED III v 2030 implikují minimální objemovou potřebu cca 11.5% podílu biopaliv v naftě.
Z hlediska dostupnosti tuto potřebu nad rámec B7 limitu pro FAME bude muset pokrýt HVO, které nenaráží na limit podílu, v jakém může být použito v naftě (B7/B10).
Alternativy mimo FAME a HVO (tzn. RCF/RFNBO) nejsou aktuálně dostupné a v dohledné době se nedá se očekávat jejich významný podíl.
Objemová potřeba biopaliv
v naftě
Objemová potřeba biopaliv v naftě 2030 a její pokrytí (MOSUMO)
0%
11.5%
Až 6-7% pokryje FAME při využití limitu B7
5%
Zbylých 4.5-5.5% bude muset primárně pokrýt HVO
Sytémové zakomponování HVO do spotřeby mění paradigma produktové strategie, protože HVO má výrazné kvalitativní odlišnosti oproti fosilní naftě

## Slide 4: Agenda
RED III implikace pro trh s naftou
Směs HVO a TME – synergie z pohledu kvality
Ekonomika a možnosti produktové strategie
Vybrané aspekty rozborů - VÚZT

## Slide 5: Směs HVO a TME eliminuje nevýhody a kumuluje benefity obou složek
Drop-in palivo (až 100% substitut fosilní nafty)
Vysoké cetanové číslo (>74 oproti 53 v NM)
Vysoká stabilita (z podstaty technologie zpracování)
Nízká hustota (780g/l)
Nízká mazivost (410µm)
Čistící účinky, nízký obsah mono-/di-/triglyceridů
Vysoké cetanové číslo (62 oproti 53 v NM)
Vysoká stabilita - vlivem suroviny (nasycené mastné kyseliny) a destilací
TME
Vyšší obsah síry (až 25 ppm)
Vyšší CFFP (+11°C)
HVO
Nízký obsah síry (<3ppm), nízké CFPP (v závislosti na izomerizaci, vzorek -19°C)
Vysoká mazivost, vysoká hustota (880g/l)
v poměru
75% HVO a 25% TME
=> 803g/l
=> 240µm
=> 5.4ppm
=> -5°C

## Slide 6: Agenda
RED III implikace pro trh s naftou
Směs HVO a TME – synergie z pohledu kvality
Ekonomika a možnosti produktové strategie
Vybrané aspekty rozborů - VÚZT

## Slide 7: Cenové porovnání HVO a TME
V ceně paliva činil rozdíl mezi HVO a TME 4.8 Kč/litr při cenách za posledních 12 měsíců a 9.7 Kč/litr při cenách za období leden 2021 – říjen 2024.
Pokud budeme uvažovat, že TME může nahradit HVO v rozsahu B7 (tzn. v 7 % celkového objemu), při paritě dosažené CO2 úspory implikuje nahrazení HVO skrze TME úsporu 0.33 Kč v celkovém nákladu na 1 litr paliva (na bázi cenových průměrů posledních 12-ti měsíců), resp. úsporu 0.67 Kč v celkovém nákladu na 1 litr paliva (báze cenových průměrů 1/2021-10/2024).
Dá se přitom očekávat, že s náběhem RED III a náběhem klimatických požadavků v letecké dopravě bude rozdíl mezi cenou HVO biopaliv oproti FAME biopalivům (včetně TME) narůstat, jelikož nárůst požadavků vyvolá disproporčně vyšší nárůst poptávky po HVO než po FAME.
Dodatečným faktorem výsledného nákladu na palivo jsou dopravní náklady (při dovozu z ARA regionu dopravní vícenáklady zdraží výslednou cenu o cca 0.7 Kč na litr paliva).

## Slide 8: Možné produktové uplatnění směsi HVO a TME
HVO a TME jako základ prémiové nafty?
  Struktura: 7% TME + 5-20% HVO + 73-88% fosilní nafty
  Z hlediska objemu je TME zhruba schopno pokrýt celou potřebu FAME v rozsahu B7 v segmentu prémiové nafty. Pokud bychom uvažovali 20% podíl prémiového trhu nafty na celku, představuje využití TME v celém rozsahu B7 pro prémiový trh potřebu TME ve výši 1.4% celkové spotřeby nafty, což zhruba odpovídá jeho objemové dostupnosti.
  Nižší hranice podílu HVO v prémiové naftě (5% podíl viz výše) by zhruba odpovídala plošnému přimíchávání HVO ve stejném podílu do prémiové nafty i standardní nafty (pro dosažení potřebného celkového podílu cca 11.5% biopaliv naftě).
  Vyšší hranice podílu HVO v prémiové naftě (20% podíl viz výše) by odpovídala potřebnému objemu HVO pro dosažení celkového podílu cca 11.5% biopaliv naftě, pokud by HVO bylo přimícháváno pouze do prémiové nafty (tzn. do standardní nafty by bylo přimícháváno pouze FAME v limitu B7).
TME (1.4%)
RME, UCOME, IX.A (5.6%)
B7
TME (1.4%)
RME, UCOME, IX.A (5.6%)
Prémiová nafta (20%)
B7
+ aditiva
2030
B7
TME (7.0%)
+ HVO (5-20%)
+ aditiva (úspora vlivem efektu směsi HVO a TME)
+ HVO (0-5%)
B7
2024
Prémiová nafta (20%)
Standardní nafta (80%)
Standardní nafta (80%)
RME, UCOME, IX.A (7.0%)

## Slide 9: Agenda
RED III implikace pro trh s naftou
Směs HVO a TME – synergie z pohledu kvality
Ekonomika a možnosti produktové strategie
Vybrané aspekty rozborů - VÚZT

## Slide 10: Základní a elementární akreditovaná analýza jednotlivých složek a směsné motorové nafty (SMN) s 6,8 % v/v TME a 20 % v/v HVO
PALIVO | Hustota při 15°C | Cetano-vé číslo | Spalné teplo Qsr | Výhřevnost Qir |  | Základní a elementární analýza |  |  |  |  |  | 
 |  |  | MJ/kg |  | MJ/l | Voda původní podle Karl Fischera Wtr | Síra veškerá původní Str | Uhlík původní Ctr | Vodík původní Htr | Dusík původní Ntr | Kyslík původní dopočten Odr | Popel původní Ar
 |  |  |  |  |  | (% m/m) |  |  |  |  |  | 
Motorová nafta (MN) bez biosložky | 830,1 | 52,7 | 45,80 | 42,84 | 35,6 | 0,007 | 0,00101 | 85,64 | 13,55 | 0,14 | 0,60 | < 0,001
TME – FAME z živočišných tuků | 875,2 | 62,0 | 45,74 | 42,88 | 37,5 | 0,016 | 0,00186 | 76,80 | 13,11 | 0,16 | 9,86 | < 0,005
HVO – obnovitelná parafinická nafta z hydrogenace bioolejů a biotuků | 778,9 | >73,6 | 46,91 | 43,63 | 34,0 | 0,003 | < 0,0003 | 84,03 | 15,04 | 0,16 | 0,72 | < 0,001
HVO 75 % v/v + 25 % v/v TME | 803,1 | >73,6 | 45,00 | 41,77 | 33,5 | 0,007 | 0,00054 | 81,85 | 14,78 | 0,15 | 3,16 | < 0,001
SMN 6,8 % v/v TME + 20 % v/v HVO + 73,2 % v/v MN | 822,9 | 58,1 | 45,69 | 42,61 | 35,1 | 0,005 | 0,00088 | 84,46 | 14,10 | 0,15 | 1,22 | < 0,01

## Slide 11: Porovnání vybraných vlastností vzorku motorové nafty bez biosložky a směsné motorové nafty 6,8 % v/v TME, 20 % v/v HVO a 73,2 % v/v MN – akreditované analýzy
 | Teplota vylučování parafínů (°C) | Teplota filtrovatelnosti (CFPP) (°C) | Síra (mg/kg) | Mazivost HFRR (um) | Oxidační stabilita Rancimat při 110°C (h) | Polyaromatické uhlovodíky (% m/m) | Cetanové číslo (-) | Emisní faktor (g CO2eq/MJ)
Motorová nafta(MN) bez biosložky (ČSN EN ISO 590 01) | - 7 | 18 TŘÍDA F | 10,1 | 420 | - | 2,8 | 52,7 | 95,1
Směsná motorová nafta (SMN) 6,8 % v/v TME 20 % v/v HVO 73,2 % v/v MN (ČSN EN 590) | - 8 | 14 TŘÍDA F NE TŘÍDA D | 8,8 | 360 | >48 | 1,9 | 58,1 | 73,3
Zlepšené vlastnosti SMN 6,8 % v/v TME a 20 % v/v HVO ve srovnání s MN:
  cetanové číslo
  obsah síry
  mazivost
  celkový obsah aromátů
  obsah polyaromátu
  oxidační stabilita
  emisní faktor
SMN 6,8 % v/v TME a 20 % v/v HVO:
  MONOAROMATY: 16,3 % m/m
  DIAROMÁTY: 1,7 % m/m
  TRIAROMÁTY: 0,2 % m/m
Motorová nafta:
  MONOAROMATY 21,8 % m/m
  DIAROMÁTY: 2,4 % m/m
  TRIAROMÁTY: 0,4 % m/m
ÚSPORA
22,9 %

## Slide 12: Vybrané typické vlastnosti vzorků MEŘO1) a TME2) analyzované v rámci mezilaboratorních kruhových testů organizovaných VÚZT, SVB a CTL GŘC v roce 2018 (MEŘO) a 2023 – SVB22-2 (TME)
1) MEŘO - FAME z řepkového oleje (RME)
2) TME - FAME z živočišného tuku
FAME |  | Hustota při 15 C (kg/m3 | TVP bod zápalu ( C) | CFPP ( C) | SÍRA (mg/kg) | Jodové číslo (g jod/ 100 g) | FAME C 18:3 (% hm) | GLYCERIDY |  |  | Cetanové číslo ( - )
 |  |  |  |  |  |  |  | MONO | DI | TRI | 
 |  |  |  |  |  |  |  | (% hm) |  |  | 
MEŘO (nedestilované) | Průměr | 882,6 | -4,1 | -14,5 | 2,9 | 108,5 | 8,5 | 0,54 | 0,11 | 0,03 | 53
 | Směrodat. odchylka | 0,21 | 2,8 | 0,5 | 1,7 | 0,6 | 0,1 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 
TME (destilované) | Průměr | 874,8 | 13,7 | 10,4 | 20,7 | 55,8 | 0,9 | <0,06 |  0,05 | 0,05 | 63
 | Směrodat. odchylka | 0,3 | 1,5 | 0,5 | 0,9 | 2,1 | 1,3 | - | - | - |